第三部分 采购需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单套控制价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年度床上用品采购 | 温州大学约7000套、温州职业技术学院约5130套、浙江东方职业技术学院约4100套、温州肯恩大学约1300套 | 500元 | 网络线上订购（个别学校线下销售）、学生自愿购买、收款方式支持二维码收款（微信或支付宝） |

# 二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| ▲支付方式 | 由学生（实际购买人）自愿购买、自主付款，成交供应商直接在采购人指定的场地出售床上用品，货款由成交供应商自行收取现金或微信或支付宝二维码收款。 |
| --- | --- |
| ▲履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 质保期 | 所有床上用品质保期1年，质量保证期内如因床上用品质量问题由供应商免费更换。 |
| 服务期限 | 2年（2023年至2024年）。 |
| 交货时间、数量及地点 | 1.交货时间：新生开学时在有关学校内网络线上订购（个别学校线下销售）、学生自愿购买、收款方式支持二维码收款（微信或支付宝）。 2.交货数量：按照学生预订量的120%数量供货，多余货物及时撤回。实际购买量超过时，应及时补充货源满足学生需求。 3.交货地点：各学校要求指定地点。 |
| 售后服务要求 | 1.成交供应商在供货时提供浙江省纤维检验局或有相应检测资质的检测单位出具的梳棉盖胎、垫胎、棉布产品检测报告，并主动配合采购人随机抽查一套产品以备省教育厅或纤维检验局来校抽查普查。 2.质保期内因货物本身质量问题造成一切后果应由成交供应商负责，并免费予以更换。 3.被工商、质检部门检测为不合格产品的，成交供应商除免费予以更换外，承担相应处罚和处理。 |

三、技术要求

1.床上用品配置清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 规格（mm） | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被 套 | 1条 | 2100×1550 | 1.面料采用100%一级棉坯布，3075高支棉；针迹回顺，边口回针；被套侧面开口不少于80cm、钮扣间距不大于20 cm。 2.符合以下技术参数及要求。 |
| 2 | 床 单 | 1条 | 2150×1100 |  |
| 3 | 枕 套1 | 1条 | 700×400 |  |
| 4 | 枕 套2 | 1条 | 700×400 |  |
| 5 | 枕 芯 | 1条 | 680×380 | 优质中空云丝，重量≥0.6 kg |
| 6 | 盖胎（加套）（核心产品） | 1条 | 2060×1500/3kg | 1.原棉三级以上、加纱布套； 2.符合以下技术参数及要求。 |
| 7 | 垫胎（加套）（核心产品） | 1条 | 1950×800/2kg | 1.原棉四级以上、加春秋丁套； 2.符合以下技术参数及要求。 |
| 8 | 凉 被 | 1条 | 2060×1500 | 1.25kg二级皮棉或仪征四孔云丝，全棉3075面料，绗缝。 |
| 9 | 蚊 帐 | 1顶 | 2000×820×1600 | 双丝织造网眼21眼、采用50D白色涤纶长丝，中间掩门，四角打摺，系带要来回三次退针。 |
| 10 | 蚊帐钩 | 1对 | φ8 | 塑料或不锈钢 |
| 11 | 牛津包 | 1个 | 580×500×450 | 1.面料为加厚防水牛津革，拉链为一等品，可印刷供应商名称。 2.能宽松容纳以上10个单品。 |
| 12 | 口 杯 | 1只 | φ100 | SUS304-2B不锈钢、有盖 |
| 13 | 脸 盆 | 1个 | φ360 | 透明原生塑料 |
| 14 | 竹 席 | 1条 | 1950×800 | 宽边镜面席。 |

2.质量要求

被套、床单、枕套必须符合以下标准要求：

| 序号 | 项目 | 标准 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全性能 | 1.甲醛含量：≤75mg/kg； 2.pH值：4.0～8.5； 3.耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍的色牢度（变色、沾色）及耐干摩擦色牢度：≥3级； 4.异味：无； 5.可分解致癌芳香胺染料：禁用。 | 国家强制性标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的第5.1条 |
| 2 | 内在质量 | 1.纤维含量偏差：符合GB/T29862标准； 2.断裂强力：≥220N； 3.水洗、干洗尺寸变化率：±5.0% 4.耐光色牢度（变色）：≥3级； 5.耐皂洗色牢度（变色、沾色）：≥3级； 6.耐干洗色牢度（变色、液沾色）：≥3级； 7.耐湿摩擦色牢度：≥2-3级。 | GB/T22796-2009《被、被套》的第4.3条， GB/T22797-2009《床单》的第4.3条， GB/T22843-2009《枕、垫类产品》的第4.3条。 |
| 3 | 外观质量 | 1.尺寸偏差率：床单≥-2.5%，被套≥-2.5%，枕套≥-3.5%； 2.纬斜、花斜：≤4.0%； 3.色花、色差：≥3-4级； 4.外观疵点：破损不允许，针眼长度小于2cm；色、污渍轻微瑕疵允许3处/件； 5.印花、图案质量不影响外观； 6.缝纫质量：缝迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，面（里）料缝制错位小于1cm；边口处应打回针；跳针、浮针、漏针、脱线≤1针/处，≤3处/件；偏针≤0.5cm/20cm； 7.附件：选用适合的缝线、纽扣、拉链等附件，且质量符合相关标准要求。 | GB/T22796-2009《被、被套》的第4.4和4.5条，GB/T22797-2009《床单》的第4.4条， GB/T22843-2009《枕、垫类产品》的第4.4条。 |
| 4 | 产品标识 | 1.产品名称； 2.产品规格（长度×宽度、填充物重量）； 3.纤维成分（按GB/T29862的规定标明其纤维的成分及含量）； 4.维护方法（按GB/T8685规定的图形符号表述，当图形符号满足不了需要时，可用文字予以说明）； 5.执行标准（标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号）； 6.安全类别（应根据GB18401标明产品的安全类别，床上用品属于B类）； 7.质量等级：一等品 8.制造商名称及地址 9.检验合格证明 | 国家强制性标准GB 5296.4《消费品使用说明 第4部分纺织品和服装》的第5章和第6章 注意：其中2规格、3纤维成分及含量和4维护办法应采用耐久性标签 |

梳棉胎（盖胎、垫胎）须符合以下标准要求：

| 序号 | 项目 | 标准 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料要求 | 1.不得使用以下物质用于棉胎加工的原料： a.医用纤维性废弃物； b.使用过的殡葬用纤维制品； c.来自传染病疫区无法证明未被污染的纤维制品； d.国家禁止进口的废旧纤维制品； e.其他被严重污染或有毒有害的物品； f.被污染的纤维下脚； g.废旧纤维制品或其再加工纤维； h.纤维制品下脚或其再加工纤维； i.GB/T5705中规定的的二、三类棉短绒； j.经脱色漂白处理的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤维； k.未洗净的动物纤维； l.发霉变质的絮用纤维。 2.不得检出金属物或尖锐物等有危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等；不得检出昆虫、鸟类、啮齿动物等的排泄物或其他不卫生物品；不得检出明显的粉尘。 3.原棉中的絮用纤维长度13mm及以下的短纤维含量不得超过25%。 | 国家强制性标准GB18383《絮用纤维制品通用技术要求》的第4.1条。 |
| 2 | 棉胎品级 | 1.锯齿棉： 一级梳棉胎所用颜色级为31及以上（即白棉三级及以上；色泽为白色或乳白，稍亮；形态为纤维松散均匀，手感柔软，弹性较好）； 二级梳棉胎所用颜色级为22及以上（即淡点污棉二级及以上；色泽为乳白带阴黄，显淡黄点；纤维松散均匀一般，手感弹性稍差）。 2.皮辊棉： 一级梳棉胎所用原棉为三级； 二级梳棉胎所用原棉为四级。 | 国家强制性标准GB1103.1《棉花第1部分 锯齿加工细绒棉》的第4.1.1条， GH/T1020《梳棉胎》的第4.2和5.1条。 |
| 3 | 含杂率 | 一级：≤0.8%，二级：≤1%。 | GH/T1020《梳棉胎》的第5.2条。 |
| 4 | 网纱 | 面纱：面纱采用双根面纱网制，正、反面各三层，分竖纱一层，左右斜纱各一层，每10cm长度范围内竖纱、左右斜纱各不少于13道。3根以上的并纱不超过3处，缺纱小于2%。 筋纱：每面竖筋等距离分配不少于10道，左右斜筋各不少于15道，成菱形。每道筋纱（竖筋、左右斜筋）用纱不少于2根。 | GH/T1020《梳棉胎》的第5.2条。 |
| 5 | 研磨 | 网纱研磨较透，研磨率≥80% | GH/T1020《梳棉胎》的第5.2条。 |
| 6 | 尺寸允差 | 尺寸允差为±2% | GH/T1020《梳棉胎》的第3.2条。 |
| 7 | 重量允差 | 质量允差为-3% | GH/T1020《梳棉胎》的第5.2条。 |
| 8 | 产品标识 | 1.产品名称； 2.产品规格（长度×宽度、棉胎重量）； 3.纤维成分（按GB/T29862的规定标明其纤维的成分及含量）； 4.维护方法（按GB/T8685规定的图形符号表述维护方法，当图形符号满足不了需要时，可用文字予以说明）； 5.执行标准（标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号）； 6.安全类别（根据GB18401标明产品的安全类别，床上用品属于B类）； 7.质量等级 8.制造商名称及地址 9.检验合格证明 | 国家强制性标准GB 5296.4《消费品使用说明 第4部分纺织品和服装》的第5章和第6章 |

如有最新版本标准或主管部门最新的相关意见，按新的执行。

3.生产前送样确认

成交供应商须对床上用品颜色款式、面料、工艺负责，并在生产前打样送学校再次确认，并允许学校对款式进行局部调整，并保证成交价格不发生变更。供应商须自行考虑报价风险。成交供应商必须在打样经学校确认后方可进行批量生产，否则产生的异议与拒收及相关损失，采购人和学校不承担责任。

4.生产加工

必须严格把好学生床上用品生产质量关。供应商成交后在生产中选用面料、辅料应有质量合格检测，正规渠道正规厂家购入，生产加工的床上用品须符合国家及行业标准。

5.验收

- 到货验收

按照学校具体销售要求，定点设摊、现金销售、学生自愿购买，或学校有新生预订统计数据的，按分发名单发货到公寓楼。校方另有规定的从其规定。为确保个别学生提前到校及开学报到日的新生能及时购买生活用品，避免台风气候、交通等影响新生生活，生活用品必须在新生开学日前3日送达销售地点。

对存在明显缺陷的床上用品，成交供应商须在7日内予以免费更换。到货时供应商须提供本次生产的床上用品的检测报告（须包括有害物残留检测内容），学校及相关权利人在床上用品分发完毕后进行到货验收，相关权利人在验收后30日历天内支付到货的合同款。

若学校没有让新生预订，则以“学生自愿购买”的购买力30%预算，存在不可控因素，供应商应做好供货服务方案及应急预案，必须满足学生自愿购买的需求，不得以任何理由拒绝继续快速补货。

- 日常督查及抽查

成交供应商须在生产加工前，将用于本次采购的床上用品的检测报告提交至采购人处备案，不得弄虚作假。学校可以根据反馈信息委托同级（或上级）质量技术监督局（或工商局）对学生床上用品生产、床上用品成品进行定期或不定期的质量检查、抽查。如发现面料、辅料弄虚作假情形，或经具有法定资质的质检机构出具材料、产品不合格的检测报告，则成交供应商须无条件全额退还合同款，取消成交资格。

6.样品要求：

（1）▲开标现场磋商供应商需提供样品1套（床上用品配置清单中的全部物品必须带齐），如不提供或漏项，视为无效文件。

（2）磋商供应商应在递交磋商响应文件同时递交样品，并在样品显眼位置（内外包装、产品本身及其相关配件）全部标注磋商供应商全称、各样品名称。

（3）重复提供的被套、床单等样品视为供应商让采购人自由选择的同价产品，给磋商小组评分。评审时可能对棉胎、被套等样品进行破坏性检查，供应商不得要求采购人修复样品。

成交供应商的样品将被封存作为货物验收的实物质量验收标准，交由温州大学后勤管理处封存，若发现销售实物与磋商样品不符，并列入不诚信供应商记录。

7.包装要求

（1）除口杯、塑料脸盆、竹席外，其他生活用品集中包装到牛津包内，方便搬运、销售。

（2）牛津包本身是采购货物之一，不是产品外包装，供货时须带上预备的牛津包，须对装卸搬运中损坏的牛津包予以更换。

（3）床上用品包内要放物品清单及相关说明，方便学生领取时验收货物数量并签字确认。

四、其他

1、标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在磋商现场，根据磋商小组与供应商的磋商进行变动。

2、除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3、如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。